MSE1701   HW8

2023513015  宋伊

Part 1: "RELAX" calculation of Si

导入Si结构后，将结构优化模块中的截断能设为50Ryd，k-point设置为8*8*8，不优化晶格，对比优化前（图1左）后（图1右）结构文件。

图1 结构优化前后Si结构vasp文件对比

优化前后结构文件基本一致，晶格参数和原子坐标均未发生变化，仅数值输出精度提高，由原来的6位小数变为16位小数。这说明初始Si金刚石结构已经处于平衡状态，结构优化过程中没有明显的晶格弛豫或原子位移，计算主要提高了数值精度。

Part 2: "VC-RELAX" calculation for TiO2

- VC-Relax

导入TiO2结构后，将结构优化模块中的截断能设为70Ryd，k-point设置为8*8*8，设置优化晶格，对比优化前（图2左）后（图2右）结构文件。

图2 结构优化前后TiO2结构vasp文件对比

优化后 TiO₂ 结构发生了轻微弛豫。晶格常数 a=b由 4.5998 Å 增大到 4.6045 Å（约 +0.10%），c 由 2.9592 Å 减小到 2.9577 Å（约 −0.05%）。Ti 原子位置保持不变，而 O 原子的分数坐标由约 0.19568/0.80432 调整为 0.19581/0.80419，说明主要发生了氧原子的微小位移和晶格参数优化，使结构达到更稳定的最低能量状态。

- Plot band structure

利用前文中弛豫过的结构，画出结构的能带图如下图3所示。

图3 结构优化后TiO2结构能带图

计算结果如下表1.

表1 结构优化后TiO2非自洽计算结果

Part 3: Bulk modulus calculation for cubic diamond

- 利用公式拟合体积模量

导入cubic diamond结构后，将结构优化模块中的截断能设为70Ryd，k-point设置为16*16*16，设置优化晶格，得到优化后的cubic diamond结构文件。

将优化后的cubic diamond的vasp结构文件分为晶格常数矩阵和原子位置矩阵两部分。分别将晶格常数项乘上0.98，0.99，1.0，1.01，1.02，而原子位置向量保持不变，重新生成5个晶格体积不同的vasp结构文件。

利用ase算出每个结构的体积，利用PWmat中结构优化模块计算每个结构总能量（取消优化晶格选项，以防止前面乘参数操作失效）。截断能设为70Ryd，k-point精度设为高。最终5组数据统计如下表2.

| 结构晶格常数相乘参数 | 体积V(A3) | 总能量E(V)(eV) |
| --- | --- | --- |
| 0.98 | 10.668252977645942 | -309.97157317 |
| 0.99 | 10.998175925801405 | -310.01753117 |
| 1.00 | 11.334831764024708 | -310.03351445 |
| 1.01 | 11.678288501306419 | -310.02180956 |
| 1.02 | 12.028614146637128 | -309.98452139 |

表2 各结构体积与总能量对照数据

利用python脚本用以上5点拟合公式：
EV=E0- 916B0[ 4-B0'V03V2 -14-3B0'V073V43+16-3B0'V053V23 ]

得到拟合结果：

E0      = -269.42627711 eV

V0      = 11.35668599 Å³

B0      = 2.69816598 eV/Å³

B0      = 432.29 GPa

B0'     = 3.6441

R²      = 1.00000000

做图如下图4.

图4 Brich-Murnaghan拟合结果

- 利用PWmat中自带模块计算体积模量

拖动弹性常数计算模块，计算前文中结构优化后的cubic-diamond结构的体积模量，设置截断能70Ryd，k-point为16*16*16。得到计算结果Bulk Modulus = 435.20 GPa.

对比两种方式求得体积模量结果。室温下金刚石实验体积模量约为 443 GPa[1]，与实验值相比，Birch-Murnaghan 拟合结果偏低约 2.42%，PWmat 模块计算结果偏低约 1.76%。总体来看，两种第一性原理计算结果均与实验值符合良好，误差控制在 3% 以内，见下表3。产生误差的原因可能包括交换关联泛函近似、平面波截断能有限、k 点采样误差以及有限数据点拟合带来的数值误差等。

| 方法 | Bulk Modulus (GPa) | 与实验值偏差 |
| --- | --- | --- |
| Birch-Murnaghan EOS拟合 | 432.29 | -2.42% |
| PWmat弹性常数模块 | 435.20 | -1.76% |
| 实验值 | 443 | -- |

表3 各结构体积与总能量对照数据

由比较结果可见，PWmat弹性常数模块计算结果略接近实验值，但两种方法均能准确预测金刚石极高的抗压缩能力，验证了所建立计算流程的正确性。

Part 4: Phonon mode calculation of Si

将Si结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为0.01 eV/Natom，kpoint设置为9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为3*3*3，特殊q点路径设置为Γ(0.0,0.0,0.0)点。最终得到Γ点声子谱。

Γ点处共有6个声子模式，3个声学模，3个光学模。从生成的band.yaml文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表4.

| 模式编号 | 频率(THz) | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.0000001822 | 声学模 |
| 2 | -0.0000001165 | 声学模 |
| 3 | 0.0000001112 | 声学模 |
| 4 | 15.0559202270 | 光学模 |
| 5 | 15.0559215080 | 光学模 |
| 6 | 15.0559227890 | 光学模 |

表4 各声子模式频率数据

计算结果表明，前三个模式的频率接近于0，对应晶体整体平移产生的声学振动模式。由于数值计算误差，出现了极小的负频率（约 10-7THz量级），其绝对值远小于实际声子频率，因此可视为0，不代表结构存在动力学不稳定性。

后三个模式频率均约为15.06 THz，对应Si的光学振动模式。由于Si金刚石结构具有较高的立方对称性，这三个光学模在Γ点理论上是简并的，因此计算得到的三个频率几乎完全相同，仅存在数值误差导致的微小差异。

根据 band.yaml 中提取的本征矢量，将其与晶体结构组合生成对应的XSF文件，并利用VESTA进行可视化。分别绘制了6个Γ点声子模式的振动示意图，其中图5~图10对应Mode 1~Mode 6的振动模式图。

图5 Mode1振动模式

图6 Mode2振动模式

图7 Mode3振动模式

图8 Mode4振动模式

图9 Mode5振动模式

图10 Mode6振动模式

Part 5: Phonon mode calculation of Al

- Al结构的能带图绘制

从Material Project中导入能量最低Al晶体结构。

将非自洽计算k点路径设置为Γ (0, 0, 0) --> X (0.5, 0, 0) --> M (0.5, 0.5, 0) -->Γ (0, 0, 0) --> R (0.5, 0.5, 0.5)，最终画出Al结构的能带结构图如下图11.

图11 Al结构能带图

- Al结构的Γ点声子计算

将Al结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为0.01 eV/Natom，kpoint设置为9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为3*3*3，特殊q点路径设置为Γ(0.0,0.0,0.0)点。最终得到Γ点声子谱。

Γ点处共有12个声子模式，3个声学支，9个光学支。从生成的band.yaml文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表5.

| 模式编号 | 频率(THz) | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.0000002605 | 声学模 |
| 2 | -0.0000000681 | 声学模 |
| 3 | 0.0000001302 | 声学模 |
| 4 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 5 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 6 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 7 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 8 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 9 | 5.7781584791 | 光学模 |
| 10 | 9.5921049670 | 光学模 |
| 11 | 9.5921049670 | 光学模 |
| 12 | 9.5921049670 | 光学模 |

表5 各声子模式频率数据

- Al结构的X点声子计算

将Al结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为0.01 eV/Natom，kpoint设置为9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为3*3*3，特殊q点路径设置为X(0.5,0.0,0.0)点。最终得到X点声子谱。

X点处共有12个声子模式，3个声学支，9个光学支。从生成的band.yaml文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表6.

| 模式编号 | 频率(THz) | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.9475678306 | 声学模 |
| 2 | 3.9475678306 | 声学模 |
| 3 | 3.9475678306 | 声学模 |
| 4 | 3.9475678306 | 光学模 |
| 5 | 6.4402820724 | 光学模 |
| 6 | 6.4402820724 | 光学模 |
| 7 | 6.9446860755 | 光学模 |
| 8 | 6.9446860755 | 光学模 |
| 9 | 7.9193889922 | 光学模 |
| 10 | 7.9193889922 | 光学模 |
| 11 | 7.9193889922 | 光学模 |
| 12 | 7.9193889922 | 光学模 |

表6 X点各声子模式频率数据

Reference

[1] S. Wang, R. Zhang, H. Ye, et al., High-pressure thermal expansion, bulk modulus, and phonon structure of diamond, Physical Review B, 61, 16827–16832 (2000). Experimental bulk modulus of diamond at 298 K: 443 GPa.